Element oferty

……………………………..

(pieczęć Wykonawcy/ów)

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PARAMETRÓW 
OFEROWANYCH NAWIERZCHNI

(do wypełnienia przez Wykonawcę poprzez podanie nazw oferowanych nawierzchni 
oraz konkretnych wartości parametrów)

1)	Nawierzchnia poliuretanowa typu „SANDWICH”

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa nawierzchni)

| Lp. | Nazwa parametru / jednostka | Wymagana wartość parametru | Wartość parametru oferowanej nawierzchni * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nawierzchni [mm] | ≥ 13 |  |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] | 0,8 - 0,85 |  |
| 3 | Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 60 - 65 |  |
| 4 | Odporność na obuwie z kolcami: - wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] - wydłużenie przy zerwaniu [%] | 0,75 - 0,85 60 - 65 |  |
| 5 | Poślizg: - nawierzchnia sucha (min. – max.) - nawierzchnia mokra (min. – max.) | 75 ÷ 80 60 ÷ 63 |  |
| 6 | Odporność ścieranie [g] | ≤ 3 |  |
| 7 | Odkształcenia pionowe w temp. 23°C [mm] | 1,8 - 2,0 |  |
| 8 | Tłumienie energii w temp. 23°C [%] | 35 - 40 |  |

* należy podać konkretną wartość parametru oferowanej nawierzchni

Ciąg dalszy na następnej stronie

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PARAMETRÓW 
OFEROWANYCH NAWIERZCHNI cd.

2)	Nawierzchnia poliuretanowa typu „EPDM”

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa nawierzchni)

| Lp. | Nazwa parametru / jednostka | Wymagana wartość parametru | Wartość parametru oferowanej nawierzchni * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nawierzchni [mm] | 16 - 16,5 |  |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | 0,38 - 0,42 |  |
| 3 | Wytrzymałość na rozdzieranie [N] | ≥ 115 |  |
| 4 | Odporność na ścieranie w aparacie Tabera [g] | 1,30 - 1,50 |  |
| 5 | Odkształcenia pionowe w temp. 23°C [mm] | 1,20 - 1,40 |  |
| 6 | Tłumienie energii w temp. 23°C, amortyzacja [%] | 35 - 44 |  |
| 7 | Wydłużenie względne przy rozciąganiu [%] | 40 - 50 |  |
| 8 | Wodoprzepuszczalność według PN EN 14877 [mm/h] | ≥ 150 |  |
| 9 | Poślizg (EN 13036-4) Nawierzchnia sucha Nawierzchnia mokra | 80 - 90 55 - 60 |  |
| 10 | Zachowanie piłki odbitej pionowo [m/%] | ≥ 0,85 |  |

* należy podać konkretną wartość parametru oferowanej nawierzchni

Ciąg dalszy na następnej stronie

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PARAMETRÓW

OFEROWANYCH NAWIERZCHNI cd.

3)	Nawierzchnia z trawy syntetycznej z włókien 100% polietylenowych, prostych, monofilowych (dwa włókna w wiązce), wzmocnionych rdzeniem stabilizującym w kształcie karo, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem SBR:

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa nawierzchni)

| Lp. | Nazwa parametru / jednostka | Wymagana wartość parametru | Wartość parametru oferowanej nawierzchni * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość przekroju włókna w wiązce [mm]: - jednego włókna - drugiego włókna | ≥ 1,3 ≥ 1,0 |  |
| 2 | dtex | ≥ 12.750 |  |
| 3 | Wysokość włókna [mm] | ≥ 50 |  |
| 4 | Ilość włókien [m2] | ≥100.800 |  |
| 5 | Grubość włókien [mikrony]: - jednego włókna - drugiego włókna | ≥440 ≥300 |  |
| 6 | Ilość włókien w wiązce [szt.] | ≥ 12 |  |

* należy podać konkretną wartość parametru oferowanej nawierzchni

………………….., dnia…………………..

..................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/