Załącznik do oferty

..........................................

(pieczęć Wykonawcy/ów)

........................., dnia ................................

Zestawienie parametrów oferowanej nawierzchni

| Lp. | Nazwa parametru / jednostka | Dopuszczalna wartość parametru | Wartość parametru oferowanej nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa: …………………………………….……………………………………….…………….. (nazwa nawierzchni) |
| 1. | Grubość nawierzchni, mm: - multisport Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | ≥ 7 ≥ 0,4 |  |
| 2. | Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |  |
| 3. | Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 80÷110 55÷110 |  |
| 4. | Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) | ≥ 150 |  |
| 5. | Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g | ≤ 4 |  |
| 6. | Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie podczas zerwania, % - amortyzacja, % - multisport | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷44 typ SA35÷44 |  |
| 7. | Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm - zmiana barwy, stopnie skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |  |
| 8. | Amortyzacja, %: - multisport | 35÷44 typ SA35÷44 |  |

Ciąg dalszy na następnej stronie

Zestawienie parametrów oferowanej nawierzchni c.d.

| 9. | Odkształcenie pionowe, mm: - multisport | ≤ 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport | ≥ 0,89/≥ 85 |  |

…………………………………………

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić